***Wymagania techniczne i technologiczne:***

* 1. Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone i nie mogą posiadać wad ukrytych oraz muszą być dopuszczone do obrotu krajowego i spełniać wymagania w zakresie jakości i określonych gatunków materiałów.
	2. Wszystkie oferowane produkty muszą być wykonane zgodnie z rysunkami / szkicami załączonymi do SIWZ (załączniki nr 7.1 do 7.9) oraz z materiałów wyszczególnionych w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. .
	3. Nie dopuszcza się oferowania szczotek (zadanie nr 1) wykonanych z materiałów zamiennych.
	4. Oferowane przez Wykonawcę szczotki (zadanie nr 1) i ślizgi (zadanie nr 2) muszą ściśle odpowiadać opisom poszczególnych pozycji, zawartych w Formularzach Cenowych
	5. Oferowane przez Wykonawcę ślizgi (zadanie nr 2) muszą:
		1. być wykonane zgodnie z normą nr PN-K-92005,
		2. muszą umożliwiać zastosowanie dedykowanych do nich zakończeń ślizgu.
	6. Dopuszcza się wykonanie ślizgów (zadanie nr 2) z materiałów zamiennych, równoważnych do CY280.
	7. Materiał równoważny do CY280, to materiał, który spełnia poniższe parametry (własności fizyczne):
	+ Oporność właściwa: min.35,0 µΩm
* Wytrzymałość – min. 28MPa
	1. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania w formularzu cenowym (załącznik nr 3.2 do SIWZ, kolumna 5), rodzaju materiału z którego będą wykonane ślizgi (zadanie nr 2).